Tekniske spesifikasjoner for tilbudt kunstgress

Tilbyder skal i sitt tilbud oppgi tekniske spesifikasjoner for tilbudt kunstgress – ” komplett system” – ved å fylle ut tabellen nedenfor.

- Vedlegg 002.1 - Teknisk beskrivelse

| 1 | Generelle opplysninger | Krav fra oppdragsgiver | Utfylles av tilbyder |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | Merkebetegnelse |  |  |
| 1.02 | Ansvarlig produsent for systemet |  |  |
| 2 | Beskrivelse av kunstgresset |  |  |
| 2.01 | Gressets basismaterialer (%- andeler oppgis) |  |  |
| 2.02 | Fibertype (mono, splitt, evt. %-andeler ved blanding |  |  |
| 2.03 | Dtex pr fiber |  | g/10000m |
| 2.04 | Total fiberhøyde | > 26 mm | mm |
| 2.05 | Fibertykkelse teksturerte strå 1 | > 120 μm | μm |
| 2.06 | Fibertykkelse teksturerte strå 2 | > 120 μm | μm |
| 2.07 | Fibervekt teksturerte strå 1 (Dtex/gram per 10 000): | > 6000 |  |
| 2.08 | Fibervekt teksturerte strå 2 (Dtex/gram per 10 000): | > 6000 |  |
| 2.09 | Minimum fibermengde per m2 (overflategress/main pile + bunnsonegress/Thatch pile): | Ca. 700 000 pr m2 | pr m2 |
| 3 | Kunstgressystemet | Krav fra oppdragsgiver | Utfylles av tilbyder |
|  | Turf withdrawal force | ≥40 Nm | Nm |

- Vedlegg 002.2 - Teknisk beskrivelse kunstgress – Opsjon

| 1 | Generelle opplysninger | Krav fra oppdragsgiver | Utfylles av tilbyder |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | Merkebetegnelse |  |  |
| 1.02 | Ansvarlig produsent for systemet |  |  |
| 2 | Beskrivelse av kunstgresset |  |  |
| 2.01 | Gressets basismaterialer (%- andeler oppgis) |  |  |
| 2.02 | Fibertype (mono, splitt, evt. %-andeler ved blanding |  |  |
| 2.03 | Dtex pr fiber |  | g/10000m |
| 2.04 | Fibervekt | ≥ 1250 g/m2 | g/m2 |
| 2.05 | Fibertykkelse | ≥ 360 μm | μm |
| 2.06 | Fiberlengde | > 40 mm | mm |
| 2.07 | Fri stråhøyde | ≤ 15 mm | mm |
| 3 | Kunstgressystemet | Krav fra oppdragsgiver | Utfylles av tilbyder |
|  | Turf withdrawal force | ≥ 40 Nm | Nm |
| 4 | Innfyllingsmaterialet | Type (utfylles av tilbyder) | Lagtykkelse (utfylles av tilbyder) |
| 4.01 | Kvartssand (lagtykkelse i mm) (type, leverandør, mengde i mm og kg/m2) |  |  |
| 4.02 | Granulat |  |  |